ZALECENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM

Należy pamiętać, że przed wylewką jastrychu anhydrytowego powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki i właściwie przygotować powierzchnię oraz pomieszczenie, w którym będą wykonywane prace. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać stosując produkt Agilia™ Sols A:

Przed procesem wbudowywania:

- Powierzchnia podłoża powinna zostać odpowiednio przygotowana przez wykonawcę – powinna być czysta, sucha i odpylona,

- Temperatura minimalna wewnątrz budynku powinna wynosić +5°C, a temperatura na zewnątrz powinna być większa niż 0°C,

- Należy zapewnić dostęp do wody bieżącej,

- Wskazane jest wyeliminowanie wszelkich przeciągów. Budynek powinien być szczelnie zamknięty,

- Wszelkie źródła kapiącej wody ze stropu powinny zostać zabezpieczone,

- Elementy ogrzewania podłogowego powinny być przymocowane do izolacji, w sposób, uniemożliwiający wypłyniecie na powierzchnię,

- Instalacja ogrzewania podłogowego powinna zostać wypełniona wodą i sprawdzona pod względem szczelności,

- Produkt jest przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie przewidziano bezpośredniego oddziaływania wilgoci i zwilżania wodą.

TRANSPORT I ROZŁADUNEK

Mieszanka dostarczana jest na plac budowy betonomieszarką. Rozładunek jest możliwy za pomocą pompy.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

- Uruchomienie wentylacji wewnątrz budynku możliwe jest po upływie 72 godzin od momentu wylania jastrychu Agilia™ Sols A.

- Ogrzewania podłogowego nie można uruchomić wcześniej niż po 7 dniach.

- Należy pokryć podkład podłogowy warstwą użytkową.

- Wierzchnią warstwę podkładu podłogowego należy usunąć poprzez szlifowanie lub piaskowanie.